Дорогие друзья.

Для лучшего понимания назначения различных авторемонтных материалов мы решили написать несколько постов о том из чего состоят лакокрасочные материалы.

И открываем рубрику собственно основой любого жидкого ЛКМ, так называемым связующим или смолой (биндером).

Рассмотрим основные виды связующих смол:

- Полиэфирная смола. Очень плотный, прочный, блестящий 2-х компонентный материал. Отлично полимеризуется при любой толщине. Составляет основу всех 2-х компонентных шпатлевок, деталей из стеклопластика, катеров, яхт. Большинство заводских конвейеров используют полиэфирный лак для окраски автомобилей.

- Эпоксидная смола. 2-х компонентный материал имеет пожалуй самую высокую плотность из всех ЛКМ, поэтому используется в основном для защиты любых металлов от коррозии (окисление под воздействием кислорода и влаги). И на заводе, и в ремонте грунтовки на эпоксидной основе считаются самыми лучшими.

- Поливинил 1-к. На его основе делают протравливающие фосфатирующие грунтовки. 2-й компонент не является отвердителем, это специальный разбавитель который содержит определенный процент травящий кислоты. Такие материалы еще называют Echt или Wash Primer.

- Алкидные смолы 1-к являются менее прочными материалами на основе синтетических меламино формальдегидных смол которые раньше использовались на конвейерах. Имеют отличный блеск, но очень долго и не полностью полимеризуются. На сегодняшний день в авторемонте считаются устаревшими и используются крайне редко.

- Акриловые смолы. В чистом виде однокомпонентные, имеют отличный блеск и стойкость к УФ лучам. Активно используются как дополнительные к 2-к ПУ в прозрачных лаках и так называемых акриловых блестящих красках 2к.

- Полиуретановые смолы ПУ. 2-х компонентный прочный материал, который составляет основу всех коммерческих и ремонтных прозрачных лаков, порозаполнителей и современных красок для металлоконструкций. В чистом виде ПУ смола имеет хорошую прочность, стойкость к воздействию УФ, но слабый блеск, поэтому для автомобильных лаков используют определенную композицию акрила и полиуретана.

- Модифицированная нитроцеллюлоза 1-к. Основа всех так называемых базовых и эффектных красок для автомобилей, быстро сохнет, но для стабильности покрытия не рекомендуется наносить толщину более 20-30 микрон.

- Латекс. 1-к материал на основе воды используется в различных декоративных красках и в автомобильных красках на водной основе. Разработан для соответствия современным экологическим требованиям.

В место секрета колеровки, предлагаем 3 вопроса к обсуждению:

- Существуют краски и лаки на эпоксидной основе не менее прочные чем ПУ. Почему же их не используют для окраски автомобилей?

- Почему ПУ наполнители не рекомендуют использовать как грунтовки?

- Почему грунтовки на основе поливинила часто называют Wash Primer, откуда пошло такое название?

Ответы на эти вопросы мы опубликуем через несколько дней