Добрый вечер.

Продолжаем серию небольших рассказов из чего состоит краска и сегодня поговорим о различных добавках для шпатлевок, грунтов и наполнителей.

- Травящие грунтовки реактивного и фосфатирующего действия обычно имеют поливиниловую (тип пластика) 1к основу и активируются специальным реактивным разбавителем, который содержит небольшое количество ортофосфорной кислоты. Кстати, ортофосфорную кислоту также содержит известный напиток кока-кола. Кислота немного разрыхляет металл (химическое матирование) и таким образом обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) самой грунтовки и всех последующих ЛКМ. Кроме кислоты, в грунт добавляют различные оксиды и производные металлов, которые при контакте с металлом детали образуют на поверхности микрокристаллическую оксидную пленку, которая нейтрализует (пассивирует) активность железа и алюминия к окислению под воздействием влаги и кислорода (коррозия). Самые известные добавки, это микрочастицы цинка, но также используются добавки никеля, сурика, марганца и шестивалентного хрома (хроматы). Добавки металлов достаточно сильно токсичны и вредны для экологии и здоровья людей, поэтому, на сегодняшний день идет активная разработка неметаллических безхроматных добавок которые выполняли бы схожую роль.

- Шпатлевки имеют полиэфирную основу 2к, но для усиления заполняющих свойств в них добавляют мел, гипс, тальк, стекловолокно. Последнее время популярны шпатлевки с добавками цинка, алюминия и стеклянных шариков (облегченные). Добавки металлов усиливают плотность и жесткость шпатлевки, а также ее стабильность и устойчивость к нагреванию, однако металлы не работают как антикор, а только ослабляют адгезионные свойства шпатлевки.  Также в шпатлевки добавляют замедлители для продления времени распределения для обработки больших поверхностей и специальные пластичные добавки для возможности шпатлевания пластиковых деталей. По соотношению стандартных добавок шпатлевки делятся на 2 группы. 1. Uni Soft универсальные мягкие, имеют меньше наполнителя, но зато намного лучше адгезию и могут наносится не только на железо, но и на алюминий и цинк. 2. Light облегченные содержат больше наполнителя, быстрее сохнут и легче обрабатываются, но адгезия к чистым металлам и влагостойкость у них значительно ниже, они рекомендованы к применению поверх универсальных или на отвержденное матированное ЛКП.

- Порозаполнители имеют акрил-уретановую основу 2к, в них также добавляется гипс, мел или тальк. Количество и размер частиц этих добавок также значительно влияет на свойства наполнителей. Больший размер частиц и их количество используют в толстослойных наполнителях, которые могут наносится толщиной до 200-300 микрон, посли сушки такие материалы формируют достаточно выраженную шагрень и обязательно шлифуются перед окраской. Мелкий размер частиц добавок и их меньшее количество используют в универсальных наполнителях типа Primer Surfacer, Filler Surfacer. Рекомендованная толщина таких наполнителей меньше, в районе 50-150 микрон, однако их преимущество- после нанесения и высыхания они образуют более гладкую поверхность, что облегчает шлифовку и позволяет при увеличении количества разбавителя использовать их в нешлифуемых версиях (мокрым-по-мокрому). Современные материалы такого типа обычно предлагаются в белой, серой и темно серой версиях, и их применение в большей степени имитирует заводскую конвейерную технологию. Выбор типа наполнителя зависит от размеров и степени повреждения детали, а также от количества, типа и обработки шпатлевки.

Секрет колеровки:

Все адгезионные, фосфатирующие, пассивирующие и заполняющие добавки обычно прозрачны, поэтому в грунты и наполнители добавляют немного цветовых пигментов, обычно это диоксид титана (белый) и сажа (карбон) или графит (черный).

В современной OEM технологии наметилась тенденция использования более гладких электрогрунтов и наполнителей, и даже использование нанотехнологий (мелкодисперсных синтетических добавок) которые позволяют отказаться от использования тяжелых металлов и вообще первичных электрогрунтов. То есть заводской наполнитель имеет и антикоррозийные и адгезионные свойства, более гладкий и используется как один грунт, на который затем роботы напыляют эффектную краску (MAZDA 46V и 46G). Более гладкий грунт позволяет использовать в краске хромэффектные тонкие частицы металликов, добиваться очень сильных флоп эффектов (светлое отражение и темный прямой и острый угол) и с прозрачными тонерами и цветными лаками приближать яркие краски к эффектам Candy.

В ремонтных системах премиум брендов также уже существуют похожие супергладкие наполнители которые имеют и адгезионные и антикоррозийные добавки и их можно наносить на катафорез и даже на участки открытого металла и без шлифовки напылять на них любые эффектные цвета. Standox Nonstop Fullprimer, PPG DP4000.

На первой картинке различные металлические и заполняющие добавки, на второй оригинальный образец Mazda 46V, как видно, завод использует только один гладкий грунт-наполнитель современного типа.